SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

Roboty izolacyjne murów -wykonanie izolacji przeciwilgociowej

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych  murowanych z cegły ceramicznej - grubość ścian 68 cm.

Zasady wykonywania robót.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny być wykonane na podstawie instrukcji producenta materiałów. Zaleca się wykonanie izolacji z zastosowaniem materiałów                   o gwarantowanej jakości jednego systemu izolacji. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku             do przyjętych w specyfikacji technicznej powinny być odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                   w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Zakres robót

Izolację przeciwwilgociową poziomą ścian wykonać metodą iniekcji krystalicznej w murze z cegły według kolejności:

-    Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych.

-    Trasowanie otworów.

-    Odwierty wiertłem średnicy 20-23mm w odstępach 10-15cm, na głębokości muru (do minus 5 cm)

pod katem 15 - 30o do poziomu podłogi lub posadzki.

-    Oczyszczenie otworów.

-    Płukanie wodą.

-    Przygotowanie wstępne aktywatora – np. mleczko wapienne.

-    Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

-    Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu).

-    Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną.

-   Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami – uzupełnienie spoin.

3. Materiały.

-   Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji.

-   Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych  i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania                      w budownictwie.

-   Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania izolacji i robót towarzyszących mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

-    masa do izolacji przeciwwilgociowych  pionowych: Bikutlan 2K, płyty styropianowe gr. 10 cm klejone do podłoża np. w technologii STO Therm Claassic, włóknina, drenaż żwir 4-32

4. Sprzęt.

Sprzęt do ręcznych prac wykończeniowych.

5. Transport.

Transport i przechowywanie według instrukcji producenta.

6. Wykonanie robót.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej  metodą iniekcji krystalicznej:

-   Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 20-23mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 13 cm,             w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5%             lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu.

-    Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia iniekcyjnego                        pod ciśnieniem grawitacyjnym.

-      Żywica podawana bezpośrednio do pompy. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki.

Technologia i ogólne wymagania wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej.

W pierwszej kolejności należy odkryć ściany fundamentowe przez odkopanie do głębokości izolacji poziomej. Odkopane ściany przy pomocy szczotki drucianej oczyścić z przylegającego gruntu i pozostawić do osuszenia. Ocenić stan muru, naprawić spoiny do pełnych spoin. Po osuszeniu ścian należy przystąpić do izolowania powierzchni ścian przez nanoszenie powłok  bitumicznych za pomocą szczotek lub natrysku. Izolację pionową powłokową wykonać z mat. izolacyjnego z gruntowaniem o grubości 2 mm. Izolację pionową należy wykonać od zewnątrz, do wierzchu ściany cokołu budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady:

-    Izolacja powinna stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą budowlę lub jej część od wody, pary wodnej lub gruntu.

-    Izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinna pękać, a jej powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.

-   Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją.

-  Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: - 5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco.

-  Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7.Kontrola jakości.

Badania izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej zgodności z ST  i według instrukcji producenta jak równie - stosownych aprobat technicznych.

8. Jednostka obmiaru.

(m2)

9.Odbiór robót.

-     Odbiory częściowe. W przypadku robót tzw. „zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem całości robót należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszych warunków technicznych. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.

-    Odbiór końcowy. Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi Kierownik robót oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania robót ze specyfikacją oraz z ewentualnymi zapisami          w dzienniku budowy;

- zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw  - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy           i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

-  specyfikację techniczną;

-  protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające";

-  protokoły wykonanych prób i badań;

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu                           do stosowania w budownictwie.

10.Podstawa płatności.

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

11.Przepisy związane.

11.1. Normy

Deklaracja Zgodności Producenta, atest PZGH – opcjonalnie Aprobata Techniczna.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

PN-B-06050:1999          Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480              Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-10736:1999          Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.